嘉智®易清洁功能性树脂

产品编号

嘉智®JZ-9512

物化指标

组成	有机硅改性羟基丙烯酸树脂溶液

外观	微黄色至黄色液体

溶剂	醋酸丁酯/丙二醇甲醚醋酸酯

密度	1.00-1.04 g/ml (25±1)℃

黏度 	1000-6000 mPa·s

（旋转黏度计法）(25±0.2)℃

固体含量	50±3% (140℃ 2h)

羟值 	152±5 mgKOH/g（固体树脂理论值）

注：本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体COA为主。

应用领域

溶剂型涂料

主要特性

- 增加滑爽性；改进疏水、疏油性。

- 提供防记号笔擦拭性能。

- 具有荷叶效果。

- 与防涂鸦助剂相比防涂效果及耐溶剂擦拭性能更优。

- 水接触角>100°。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存36个月。超过储存期的产品，经检验合格后可继续使用。容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

- 建议配方

一、PU清漆建议配方

| 组分 | 名称 | 比例% |
| --- | --- | --- |
| A组分 | 嘉智®JZ-9512 | 76 |
|  | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 22.65-22.74 |
|  | 催干剂（1%） | 1 |
|  | 信诺®WE-D8920BR（流平剂） | 0.25 |
|  | 信诺®WE-D980（消泡剂） | 0.01-0.1 |
|  | 合计 | 100 |
| B组分 | N3390 | 23 |

备注：

1、消泡剂的使用建议

- 信诺®WE-D980在PU清漆中添加0.01%，不影响漆液透明度；色漆体系可提高信诺®WE-D980添加量为0.1%。

- N3390的NCO%=19.6，德国科思创公司生产。

- A、B组分混合后，在有盖子的条件下，储存期为5-7小时。所以，混合后的物料应尽快使用，否则物料会胶化，无法使用。

4、建议烘烤温度：80℃ 1小时或150℃ 5分钟，易清洁效果更好。

- 二、烤漆建议配方

| 名称 | 比例% |
| --- | --- |
| 嘉智®JZ-9512 | 50 |
| 丁醚化氨基树脂 | 10 |
| 溶剂 | 38.5 |
| 附着力促进剂 | 1 |
| 酸催化剂 | 0.5 |
| 合计 | 100 |

注：本配方中使用的氨基树脂为三木582，使用时可根据具体要求作进一步调整。

建议烘烤温度：150℃ 30分钟或210℃ 90秒

包装

25KG  / 180KG