嘉智®防涂鸦易清洁树脂

产品编号

嘉智®JZ-1022

物化指标

组成	有机硅改性羟基丙烯酸树脂

外观	微黄色半透明液体，无机械杂质

溶剂	异丙醇/二乙二醇丁醚/水

密度	1.02-1.06 g/ml (25±1)℃

固体含量	50±3% (120℃ 1h)

羟值	90±5 mgKOH/g（固体树脂理论值）

黏度	1000-5000 mPa·s

(旋转黏度计法) (25±0.2)℃

注：本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体COA为主。

应用领域

水溶性涂料

主要特性

- 增加滑爽性；改进疏水、疏油性。

- 提供防记号笔擦拭性能。

- 具有荷叶效果。

- 与防涂鸦助剂相比，防涂效果、耐酒精擦拭以及耐丁酮擦拭性能更优。210℃烘烤90s条件下，耐记号笔擦拭超过100次，耐酒精擦拭超过300次，耐丁酮擦拭达到120-130次。

- 适用金属表面防油抗污易清洁处理。

- 建议配方

| - 组分 | - 名称 | - 比例% |
| --- | --- | --- |
| - A - 组分 | - 嘉智®JZ-1022 | - 65 |
|  | - 乙二醇丁醚 | - 5 |
|  | - 水 | - 18.6 |
|  | - 润湿剂（信诺®WE-D547） | - 0.2 |
|  | - 流平剂（信诺®WE-D881R） | - 0.5 |
|  | - 消泡剂（信诺®WE-D9904BR） | - 0.2 |
| - B - 组分 | - 水性氨基树脂 | - 10 |
|  | - 水性酸催化剂 | - 0.5 |
|  | - 合计 | - 100 |

- 配制说明：

- B组分须在使用前混合，并在8小时内用完。

施工条件

150℃烘烤30 min或210℃烘烤90 s，如对防污及耐溶剂擦拭有更高要求，可提高烘烤温度或延长烘烤时间。

储存稳定性

本产品应置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在5-35℃，保持包装完整，本产品保质期为12月，超过12月后经性能评估后仍可使用。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

包装

25KG  /  180KG