信诺®钛白粉分散剂

产品编号                     组 成

信诺®WE-D210R               含酸性基团的共聚物溶液

物化指标

| 名称 | 外 观 | 溶 剂 | 密度(g/ml) (25±1)℃ | 黏度 (25±0.2)℃ | 活性物含量% | 闪点 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺® WE-D210R | 微黄色透明液体 | 溶剂油/二丙二醇甲醚醋酸酯 | 1.03-1.07 | F-P (气泡黏度计法) | 50 | >60 |

应用领域

溶剂型涂料  油墨

建议用量

| 名称 | 无机颜料 | 二氧化钛 |
| --- | --- | --- |
| 信诺®WE-D210R | 5-10% | 2-4% |

加入方法

分散剂应加入到研磨料中搅拌均匀，再添加颜料研磨分散。

应用特性和优点

| 名称 | 特性和优点 |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D210R | AB嵌段型超分散剂，分散二氧化钛具有优异的降黏性，适用各种树脂体系，提高漆膜的遮盖力、白度和光泽。由于其酸值，可能会增加催化烤漆体系的交联，注意检查存储过程中黏度的产生。 |

包装

25KG    180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。温度低于5℃时，可能发生分层和浑浊，使用前加热并充分混合，不影响产品质量。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277