信诺®涂料油墨用防浮色发花分散剂

产品编号                           组 成

信诺®WE-D232SR                     有机硅改性高分子嵌段共聚体溶液

物化指标

| 名称 | 外 观 | 溶 剂 | 密度(g/ml) (25±1)℃ | 黏度（s） (25±0.2)℃ | 固体含量(%) （140℃ 2h） | 闪点 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺® WE-D232SR | 微黄色透明液体 | 溶剂油 | 0.96-1.00 | 10-60 (涂-4杯法) | 45±3 | >60 |

应用领域

溶剂型涂料  油墨

建议用量

| 名称 | 无机颜料 | 有机颜料 | 钛白粉 | 碳黑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺®WE-D232SR | 1-10% | 20-40% | 1-5% | 30-100% |

加入方法

分散剂应加入到研磨料中搅拌均匀，再添加颜料研磨分散。

应用特性和优点

| 名称 | 特性和优点 |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D232SR | 对含有钛白粉与酞菁蓝、钛白粉与碳黑、钛白粉与有机红等复色漆体系，具有很好的防浮色发花作用。因信诺®WE-D232SR对有机颜料、无机颜料、钛白粉和碳黑都具有较好的分散作用，故常用信诺®WE-D232SR一种分散剂来分散颜料防止浮色发花作用较好。信诺®WE-D232SR含有有机硅成分，能增加表面滑度，流平及对消光粉或铝粉的定向，因而常不需另加有机硅助剂。 |

包装

25KG    180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277