信诺®涂料油墨用高分子分散剂

产品编号                     组 成

信诺®WE-D262R               带颜料亲和基团的高分子嵌段共聚体溶液

物化指标

| 名称 | 外 观 | 溶 剂 | 密度(g/ml) (25±1)℃ | 黏度(s) (25±0.2)℃ | 固体含量(%)（140℃ 2h） | 闪点 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺® WE-D262R | 微黄色透明液体 | 溶剂油 | 0.98-1.02 | 25-80 (涂-4杯法) | 48±3 | >60 |

应用领域

溶剂型涂料    油墨

建议用量

| 名称 | 无机颜料 | 有机颜料 | 碳黑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信诺®WE-D262R | 1-10% | 20-40% | 30-100% |

加入方法

分散剂应加入到研磨料中搅拌均匀，再添加颜料研磨分散。

应用特性和优点

| 名称 | 特性和优点 |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D262R | 嵌段型高分子分散剂是利用分散剂中亲颜料基团与颜料表面的吸附作用和低分子量共聚物为亲介质段组成。低分子量共聚物形成一定厚度的阻碍层，降低了颜料粒子间的吸引力，获得很好的分散稳定性。分散碳黑具有很好的展色性和光泽。可用于双组份和热固性体系中，不适用于热塑性丙烯酸体系。 |

包装

25KG    180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277