信诺®涂料油墨用高分子分散剂

产品编号                     组 成

信诺®WE-D2645R          带颜料亲和基团的高分子嵌段共聚体溶液

物化指标

| 名称 | 外 观 | 溶 剂 | 密度(g/ml) (25±1)℃ | 黏度(s) (25±0.2)℃ | 活性物含量(%) | 闪点 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺® WE-D2645R | 黄色透明液体 | 二元酯 | 1.07-1.11 | 10-40 (涂-4杯法) | 30 | >100 |

应用领域

溶剂型涂料  油墨

建议用量

| 名称 | 无机颜料 | 有机颜料 | 碳黑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信诺®WE-D2645R | 1-10% | 20-40% | 30-100% |

加入方法

分散剂应加入到研磨料中搅拌均匀，再添加颜料研磨分散。

应用特性和优点

| 名称 | 特性和优点 |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D2645R | 分散中高色素碳黑具有优异的分散效率和降黏能力，不稳泡，显蓝相，储存稳定性优。在无溶剂环氧地坪涂料复色漆体系中，表现为：细度下降快、降黏作用明显、色相及储存稳定性优等特点。 |

包装

25KG    180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277