信诺®涂料油墨用高分子分散剂

产品编号                     组 成

信诺®WE-D266R            带颜料亲和基团的高分子嵌段共聚体溶液

物化指标

| 名称 | 外 观 | 溶 剂 | 密度(g/ml) (25±1)℃ | 黏度(s) (25±0.2)℃ | 活性物含量(%) | 闪点 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺® WE-D266R | 微黄色透明液体 | 溶剂油 | 0.92-0.96 | 20-60 (涂-4杯法) | 45 | >60 |

应用领域

溶剂型涂料  油墨

建议用量

| 名称 | 无机颜料 | 有机颜料 | 碳黑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信诺®WE-D266R | 1-20% | 20-40% | 30-100% |

加入方法

分散剂应加入到研磨料中搅拌均匀，再添加颜料研磨分散。

应用特性和优点

| 名称 | 特性和优点 |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D266R | 分散碳黑FW200具有很好的蓝相和储存稳定性。适合汽车修补漆。 |

包装

25KG    180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277