信诺®聚酯改性聚硅氧烷流平剂

产品编号                          组 成

信诺®WE-D5100                    聚酯改性聚硅氧烷共聚物

物化指标

| 名 称 | 外 观 | 溶 剂 | 密度(g/ml) (25±1)℃ | 活性物含量 （%） | 闪点 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺® WE-D5100 | 浅黄色糊状液体 | - | 0.88-0.92 | 100 | >100 |

注：该密度指标是指用二甲苯溶解成25%含量后测出的数据。

应用领域

溶剂型涂料  光固化涂料

建议用量

| 名 称 | %添加量(总配方) |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D5100 | 用二甲苯溶解成25%含量后0.1-0.5 |

加入方法

用二甲苯溶解成25%含量后再添加到涂料体系中，可后添加。

应用建议 （用二甲苯溶解成25%含量后）

| 名称 | 清漆透明性 | 脱泡性 | 动态表面张力 | 静态表面张力 | 滑爽性 | 防桔皮能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺®WE-D5100 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |

0=无效   5=非常优秀

应用特性和优点

| 名 称 | 特性和优点 |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D5100 | 降低漆膜表面的摩擦系数，增加滑爽性能、改善抗刮擦能力、提高光泽度。适用高温烤漆体系，良好的重涂性，不影响层间附着力。 |

包装

5KG  20KG  50KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277