信诺®聚醚改性聚硅氧烷流平剂

产品编号                          组 成

信诺®WE-D5410                      聚醚改性聚硅氧烷共聚物

物化指标

| 名 称 | 外 观 | 溶 剂 | 密度(g/ml) (25±1)℃ | 黏度 (25±0.2)℃ | 固体含量% (105℃ 3h) | 闪点 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺® WE-D5410 | 微黄色透明液体 | PMA | 0.96-1.00 | ≥U (气泡黏度计法) | 92±3 | >70 |

应用领域

溶剂型涂料   光固化涂料   水性涂料

建议用量

| 名 称 | %添加量(总配方) |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D5410 | 0.05-0.5 |

加入方法

用涂料体系的溶剂预稀释后加入易混合，可后添加。

应用建议

| 名称 | 清漆透明性 | 脱泡性 | 动态表面张力 | 静态表面张力 | 滑爽性 | 防桔皮能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺®WE-D5410 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |

0=无效   5=非常优秀

应用特性和优点

| 名 称 | 特性和优点 |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D5410 | 更强烈降低体系的表面张力。降低漆膜表面摩擦系数，增加滑爽性能、改善耐刮擦能力。良好的重涂性，对层间附着力影响极小。优异的抗缩孔能力，常用来替代抗油剂，而不影响环境和重涂性。低温可能变得浑浊和粘稠，加热后变透明可流动，不影响产品质量。 |

包装

25KG    180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277