信诺®基材润湿剂

产品编号                          组 成

信诺®WE-D545                                聚醚改性聚硅氧烷共聚物

物化指标

| 名 称 | 外 观 | 溶 剂 | 密度(g/ml) (25±1)℃ | 黏度（s） (25±0.2)℃ | 活性物含量% | 闪点 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺® WE-D545 | 微黄色透明液体 | — — | 1.01-1.05 | 10-32 (涂-4杯法) | 100 | >100 |

应用领域

水性涂料  溶剂型涂料

建议用量

| 名称 | 总配方% |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D545 | 0.1-0.5 |

加入方法

预稀释或按供货形式直接添加于涂料中均可。

应用建议

| 名称 | 清漆透明性 | 脱泡性 | 动态表面张力 | 静态表面张力 | 滑爽性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺®WE-D545 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |

0=无效   5=非常优秀

应用特性和优点

| 名称 | 特性和优点 |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D545 | 能强烈降低水性体系的表面张力，具有超级润湿、铺展的能力，在水中添加0.2%，可使水的表面张力降低至20.5达因。低温会凝固，加热后变透明可流动，不影响产品质量。 |

包装

25KG    180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。 按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277