信诺®聚醚改性聚硅氧烷流平剂

产品编号                          组 成

信诺®WE-D559                含羟基官能团的聚醚改性聚硅氧烷共聚物

物化指标

| 名 称 | 外 观 | 溶 剂 | 密度(g/ml) (25±1)℃ | 黏度 (25±0.2)℃ | 活性物含量% | 闪点 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺® WE-D559 | 浅琥珀色 透明液体或膏状物 | — — | 1.01-1.05 | F-M (气泡黏度计法) | 100 | >100 |

应用领域

溶剂型涂料和油墨  水性涂料和油墨  光固化涂料和油墨

建议用量

| 名 称 | %添加量(总配方) |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D559 | 0.05-0.5 |

加入方法

直接添加或将原液用有机溶剂、水将其稀释后再添加到树脂体系中。

应用特性和优点

| 名 称 | 特性和优点 |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D559 | 含有反应性官能团的ABA型有机硅共聚物，用来提高涂料、油墨的流平性、润湿性和光泽度。 |

包装

25KG    180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277