信诺®防涂鸦和易清洁助剂

产品编号                          组 成

信诺®WE-D9000                 含羟基官能团的聚二甲基硅氧烷

物化指标

| 名 称 | 外 观 | 活性物含量% | 密度(g/ml) (25±1)℃ | 黏度(s) (25±0.2)℃ | 羟值 （mg KOH/g） | 酸值 （mg KOH/g） | 闪点 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺® WE-D9000 | 微黄色透明液体 | 100 | 0.95-0.99 | 10-40 (涂-4杯法) | 45-60 | ≤0.5 | >100 |

应用领域

溶剂型涂料

建议用量

| 名称 | 总配方% |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D9000 | 0.5-3 |

应用特性和优点

| 名称 | 特性和优点 |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D9000 | 改善涂料表面防涂鸦和易清洁助剂。具有优异的耐记号笔擦拭、抗粘连性和疏水、疏油性。在双组分体系中（低温烘烤）使用，建议使用高羟值含量的丙烯酸树脂和延长烘烤时间，可提高耐记号笔擦拭性能。在清漆中使用，应评估其相容性。添加时建议用二甲苯稀释成10-20%固含后再添加到涂料体系中，搅匀即可。 |

包装

25KG    180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277