信诺®防涂鸦和易清洁助剂

产品编号                          组 成

信诺®WE-D9001B                      含羟基官能团的聚二甲基硅氧烷

物化指标

| 名 称 | 外 观 | 溶剂 | 密度(g/ml) (25±1)℃ | 黏度（s） (25±0.2)℃ | 固体含量(%) (105℃ 3h) | 羟值 （mg KOH/g） | 酸值 （mg KOH/g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺® WE-D9001B | 微黄色透明液体 | 二甲苯 | 0.89-0.93 | 6-30 (涂-4杯法) | 25±3 | 10-30 | ≤0.5 |

应用领域

溶剂型涂料

加入方法

用二甲苯预稀释后加入易混合，可后添加。

建议用量

| 名称 | 总配方% |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D9001B | 1-5 |

应用特性和优点

| 名称 | 特性和优点 |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D9001B | 改善涂料表面防涂鸦和易清洁助剂。具有优异的耐记号笔擦拭、抗粘连性和疏水、疏油性。在双组分体系中（低温烘烤）使用，建议使用高羟值含量的丙烯酸树脂和延长烘烤时间，可提高耐记号笔擦拭性能。在清漆中使用，应评估其相容性。 |

包装

25KG    180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。

技术咨询：136 9566 2277