信诺®氟素表面活性剂

产品名称                           组 成

信诺®WE-D9053R                      氟碳化合物溶液

物化指标

| 名称 | 外 观 | 溶 剂 | 密度(g/ml) (25±1)℃ | 黏度(s) (25±0.2)℃ | 活性物含量（%） | 闪点 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺® WE-D9053R | 微黄色透明液体 | 二元酯 | 1.26-1.30 | 6-30 (涂-4杯法) | 50 | >100 |

应用领域

溶剂型涂料   光固化涂料

建议用量

| 名称 | %添加量(总配方) |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D9053R | 0.05-0.5 |

加入方法

可在生产过程的任何阶段加入，包括后加入。

应用建议

| 名称 | 清漆透明性 | 防桔皮能力 | 脱泡性 | 动态表面张力 | 静态表面张力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺®WE-D9053R | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |

0=无效   5=非常优秀

应用特性和优点

| 名称 | 特性和优点 |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D9053R | 较好的清漆相容性；优异的喷涂流平性；优异的长波流平性，防止桔皮现象；卓越的抗缩孔能力；优异的流平速度；耐高温；可重涂。在有机硅助剂不能使用的体系，常作为抗缩孔助剂使用。 |

包装

25KG    180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277