信诺®溶剂型涂料油墨用非硅类消泡剂

产品编号                          组 成

信诺®WE-D952R                      丙烯酸酯共聚物溶液

物化指标

| 名 称 | 外 观 | 溶 剂 | 密度(g/ml) (25±1)℃ | 黏度(s) (25±0.2)℃ | 固体含量(%)（140℃ 2h） | 闪点 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信诺® WE-D952R | 无色至微黄色透明液体 | 溶剂油 | 0.89-0.93 | 20-60 (涂-4杯法) | 40±3 | >60 |

应用领域

溶剂型涂料   油墨

建议用量

| 名 称 | 总配方% |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D952R | 0.15-0.8 |

加入方法

为了改善体系的抑泡性、脱泡性和消泡速度，应加入到研磨料中。

应用特性和优点

| 名 称 | 特性和优点 |
| --- | --- |
| 信诺®WE-D952R | 优异的抑泡和消泡性能，无副作用。适用丙烯酸、聚酯、环氧和醇酸等各种体系。不适用清漆。 |

包装

25KG    180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277